ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO AS PD 75.HI)

Fabrikaat: 						 	    Schüco International K.G.

Systeem: 	     									 Aluminium Panorama Design Schuifdeursysteem, AS PD 75.HI (Panorama Design)

Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd panorama design schuifdeursysteem,

voor HR+++ triple glas.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) 2 rail systeem tot 8A - 3 rail systeem tot 9A.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) tot klasse C2/B4.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 42 (-1,-3) dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysisch rapport.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (op aanvraag):

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 2

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115):

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Corrosiebestendigheid (EN 1670): klasse 4

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- Access/Design/Performance Line

- TipTronic: elektromechanisch bediend (voor Access schuif en Performance Line hefschuif)

- Manual: handbediend

- Seemless Integration: naadloze overgang naar FWS35PD Panorama Design vliesgevelsysteem.

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- 2 railsysteem:	inbouwdiepte 197mm

- 3 railsysteem:	inbouwdiepte 297mm

- 90 graden open hoek

Afmetingen vleugel b x h (mm)

- breedte: tot 3200mm

- hoogte: tot 3500mm

Indeling elementen: volgens tekening.

Vleugelgewicht:

- tot 800kg

Profiel: Schüco ASS77PD-HI kozijn/vleugelprofiel, thermisch onderbroken.

Profielbreedte vleugelprofielen: verdekt liggend.

Profieldiepte vleugelprofiel: 75mm.

Frame: 218 mm (2-sporig)
Vleugel: 75 mm
Frame: 65,5 - 116 mm (niet zichtbaar)
Vleugelkozijn in zicht: 28 mm (alleen onder zichtbaar)
Ontmoeting: 35 mm

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA, polyamide / PT, polythermide

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 20mm – 60mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen – glas met 2 componentenlijm op siliconenbasis, verlijmd met vleugelprofiel.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk: schuifbeslag, loopwerk uitneembaar zonder de vleugel te verwijderen.

Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:

- Veiligheids en bewegingssensoren bij TipTronic (SK3/SK4).

- Sensorstrips bij TipTronic (SK3/SK4).

- DCS Door Control System bij TipTronic.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.

Optioneel:

De Access Line kan gecombineerd worden met de verborgen Schüco AB ZDS zonwering.

Met behulp van een adapterprofiel kan een hout-aluminium toepassing (WoodDesign) op het inhaakgebied worden verlijmd.